|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Толщина | Покрытие | Цена пог. метр | Цена кв. метр | Ширина полная | Гаран-тия (лет) |
| [Профнастил С-8 (эконом) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s-8_ekonom_ocink/) | 0,4 ГОСТ | цинк | 240 р. | 200 р. | 1200/1150 | 1 |
| [Профнастил С-8 (эконом) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_ekonom_polimer/) | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 280 р. | 233 р. | 1200/1150 | нет |
| [Профнастил С-8 (стандарт) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_standart_ocink/) | 0,45 ГОСТ | цинк | 260 р. | 216 р. | 1200/1150 | 1 |
| [Профнастил С-8 (стандарт) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_standart_polimer/) | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 310 р. | 258 р. | 1200/1150 | 3 |
| [Профнастил С-8 (0,5) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_05_ocink/) | 0,5 ГОСТ | цинк | 285 р. | 237 р. | 1200/1150 | 3 |
| [Профнастил С-8 (0,5) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_05_polimer/) | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 350 р. | 291 р. | 1200/1150 | 5 |
| [Профнастил С-8 SOKROF 0,5 оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_055_ocink/) | 0,5 номинал | цинк | 315 р. | 262 р. | 1200/1150 | 5 |
| [Профнастил С-8 SOKROF 0,5 окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c8/profnastil_s8_055_polimer/) | 0,5 номинал | полиэстер | 380 р. | 316 р. | 1200/1150 | 10 |
| [Профнастил С-10 (эконом) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_ekonom_ocink/) | 0,4 ГОСТ | цинк | 240 р. | 207 р. | 1154/1100 | нет |
| [Профнастил С-10 (эконом) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_ekonom_polimer/) | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 280 р. | 242 р. | 1154/1100 | нет |
| [Профнастил С-10 (стандарт) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_standart_ocink/) | 0,45 ГОСТ | цинк | 260 р. | 225 р. | 1154/1100 | 1 |
| [Профнастил С-10 (стандарт) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_standart_polimer/) | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 310 р. | 268 р. | 1154/1100 | 3 |
| [Профнастил С-10 (0,5) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_0_5_ocink/) | 0,5 ГОСТ | цинк | 285 р. | 246 р. | 1154/1100 | 3 |
| [Профнастил С-10 (0,5) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_0_5_polimer/) | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 350 р. | 303 р. | 1154/1100 | 5 |
| [Профнастил С-10 SOKROF 0,5 оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_0_55_ocink/) | 0,5 номинал | цинк | 315 р. | 272 р. | 1154/1100 | 5 |
| [Профнастил С-10 SOKROF 0,5 окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_cc101150/profnastil_s-10_0_55_polimer/) | 0,5 номинал | полиэстер | 380 р. | 329 р. | 1154/1100 | 10 |
| [Профнастил МП-20 (эконом) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_ekonom_ocink/) | 0,4 ГОСТ | цинк | 240 р. | 208 р. | 1150/1100 | нет |
| [Профнастил МП-20 (эконом) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_ekonom_polimer/) | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 280 р. | 243 р. | 1150/1100 | нет |
| [Профнастил МП-20 (стандарт) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_standart_ocink/) | 0,45 ГОСТ | цинк | 260 р. | 226 р. | 1150/1100 | 1 |
| [Профнастил МП-20 (стандарт) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_standart_polimer/) | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 310 р. | 269 р. | 1150/1100 | 3 |
| [Профнастил МП-20 (0,5) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_0_5_ocink/) | 0,5 ГОСТ | цинк | 285 р. | 247 р. | 1150/1100 | 3 |
| [Профнастил МП-20 (0,5) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_0_5_polimer/) | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 350 р. | 304 р. | 1150/1100 | 5 |
| [Профнастил МП-20 SOKROF 0,5 оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_0_55_ocink/) | 0,5 номинал | цинк | 315 р. | 273 р. | 1150/1100 | 5 |
| [Профнастил МП-20 SOKROF 0,5 окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profil_nyj_list_mp-20/profnastil_mp-20_0_55_polimer/) | 0,5 номинал | полиэстер | 380 р. | 330 р. | 1150/1100 | 10 |
| [Профнастил С-21 (эконом) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_ekonom_ocink/) | 0,4 ГОСТ | цинк | 240 р. | 227 р. | 1054/1000 | нет |
| [Профнастил С-21 (эконом) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_ekonom_polimer/) | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 280 р. | 265 р. | 1054/1000 | нет |
| [Профнастил С-21 (стандарт) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_standart_ocink/) | 0,45 ГОСТ | цинк | 260 р. | 246 р. | 1054/1000 | 1 |
| [Профнастил С-21 (стандарт) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_standart_polimer/) | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 310 р. | 294 р. | 1054/1000 | 3 |
| [Профнастил С-21 (0,5) оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_0_5_ocink/) | 0,5 ГОСТ | цинк | 285 р. | 270 р. | 1054/1000 | 3 |
| [Профнастил С-21 (0,5) окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_0_5_polimer/) | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 350 р. | 332 р. | 1054/1000 | 5 |
| [Профнастил С-21 SOKROF 0,5 оцинк](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_0_55_ocink/) | 0,5 номинал | цинк | 315 р. | 298 р. | 1054/1000 | 5 |
| [Профнастил С-21 SOKROF 0,5 окрашенный](http://profnastil-nn.ru/katalog/krovelnye_materialy/profilirovannyj_list/profilnyj_list_c211000/profnastil_s-21_0_55_polimer/) | 0,5 номинал | полиэстер | 380 р. | 360 р. | 1054/1000 | 10 |