Наимено-

вание

Внешний

вид

Размер,

мм

Вес

(1 куб. м.),

кг

Кол-во в

1 поддоне,

шт

Марка

Марка

прочности

при

сжатии,

кг/см2

Морозо-стойкость

Теплопро-водность,

Вт/м0С

Масса в сухом состоянии,

кг

СКЦ-1

**2300 р.**

400х

200х

200

1100

62

М 75

М75

F 35

0,41

17

СКЦ-2

**3000 р.**

400х

200х

120

1100

104

М 75

М75

F 35

0,41

10